Elite LG PVC Sheets

Leathergrain Faced PVC Sheets

Technical data

| Properties |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mechanical properties | Certification | Value | Unit |
| Fire Rating | BS476 | Class 1 |  |
| VOC Emissions | ISO 16000 | A+ |  |
| Hardness Shore D | NF EN ISO 868 | 75 |  |
| Density | NF EN ISO 1183 | 1.4 | g/cm3 |
| Resistance to Tensile Strength | NF EN ISO 8256 | >300 | KJ/m2 |
| Charpy Impact Resistance | ISO 179/1Ea | 25 | KJ/m2 |
| Service Temperature Range |  | -10 to 50 | °C |
| Thermal Conductivity | DIN 52 612 | 0.17 | W/(m.K) |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | D696/79 | 8 x 10 -5 | mm/mm/°C |
| Vicat Softening Temperature | ISO 306 a50 (10N) | 88 | °C |
| Tensile Modulus of Elasticity |  | 2400 | MPA |
| Elongation at Yield | ISO 527-2/1B/50 | 42 | % |
| Tensile Strength |  | 30 | MPA |
| Flexural Modulus of Elasticity | ISO 178 2mm/mn | 1900 | MPA |
| Flexural Strength |  | 70 | MPA |
| Characteristics |  |  |  |
| Sizes** | 1200x3000mm |  |  |
| Thickness** | 2 mm |  |  |
| Weight | 2.8kg/m2 |  |  |
| Colours | Grey / Cream / White |  |  |
| Finish | Leathergrain |  |  |

**Special Sizes, Thickness, Colours and Decors are subject to minimum quantity.